QB/HT-RQ-08-07

山东QQ有限公司企业标准

换热管制造通用工艺守则

编制

审核

批准

发放单位

接收单位

接收人：

1  主题内容及适用范围

本守则规定了换热管的精度要求，制造工序操作要点和控制的内容及质量要求。本守则适用于换热器碳钢、低合金钢、不锈钢及有色金属换热管的制造。

- 编制依据

a GB151-1999《管壳式换热器》。

b《压力容器安全技术监察规程》。

c 本公司《质量手册》及程序文件管理制度。

- 换热管制造工艺的主要工序流程图：

图1

4　领料

4.1 按生产通知单工艺定额要求开领料单，领取换热管，领料单中注明名称和编号。

4.2 对换热管的材料代号、规格、牌号、标记及标准、设计图样或技术协议书中对换热管有附加要求时，应按其要求执行。

4.3 查换热管表面，不得有裂纹、重皮严重锈蚀等缺陷。

4.4 测换热管外径和壁厚允许偏差按表1的规定。

4.5 按领料单及工艺定额要求发放换热管。

5　下料：按下料工艺守则执行。

5.1　抽查换热管下料尺寸允许偏差符合表2的规定。

表1

| 材料 类型 | 钢管 种类 | 钢管尺寸mm | 精确度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级 | 高级 |
| 碳 钢 低 合 金 钢 | 热 轧 管 | 外径 | ≤57 | ±1.5% |  |
|  |  |  | >57－159 | +1.25%-1.0 | ±1.0% |
|  |  |  | >159 | +1.25%-1.5% | ±1.25% |
|  |  | 壁厚 | 外径≤57的各种壁厚 | ±15% |  |
|  |  |  | 3－20 | +12.5-15% | ±12.5% |
|  |  |  | >20 | ±12.5% | ±10% |
|  | 冷 拨 管 | 外径 | 5－10 | ±0.2mm | ±0.15mm |
|  |  |  | >10－30 | ±0.4mm | ±0.20mm |
|  |  |  | >30－50 | ±0.45mm | ±0.30mm |
|  |  |  | >50 | ±1％ | ±0.8% |
|  |  | 壁厚 | ≤1 | ±0.15mm | ±0.12mm |
|  |  |  | >1－3 | ＋15%-10% | ＋12%-10% |
|  |  |  | >3 | ＋12%-10% | ±10% |
| 不 锈 钢 | 热轧 或热 剂压 管 | 外径 | ≤140 | ±1.5% | ±1.25% |
|  |  |  | >140 | ±1.25% | ±1.0% |
|  |  |  | 壁厚≥20的各种直径 | ±2.0 |  |
|  |  | 壁厚 | ≤10 | ±15% | ±12.5% |
|  |  |  | >10 | ±20% | ±15% |
|  |  |  | 6－10 | ±0.2mm | ±0.15mm |
|  | 冷 拨 管 | 外径 | >10－30 | ±0.4mm | ±0.2mm |
|  |  |  | >30－50 | ±0.45mm | ±0.3mm |
|  |  |  | >50 | ±1% | ±0.8% |
|  |  | 壁厚 | 0.5－1.0 | ±0.15mm | ±0.12% |
|  |  |  | >1.0－3.0 | ±15％ | ＋12%-10% |
|  |  |  | >3.0 | ＋12％－10％ | ±10% |

表2  换热管长度允许偏差	（mm）

| 换热管长度 | <3000 | 3000-6000 | >6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差 | +1 | +2 | +3 |

5.2　抽查换热管管端倾斜偏差符合表3的规定。

表3  换热管管端倾斜允差	（mm）

| 换热管直径 | ≤57 | 60－108 | 164－219 | ≥245 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管端倾斜允差 | 1 | 2 | 3 | 4 |

6  拼焊

6.1 换热管拼接处允许有壁厚的15％的错边量，且错边量不大于0.5mm。

6.2 拼接直线度偏差以下不影响顺利穿管为限。

6.3 同一根换热管的对接焊缝，直管不得超一条，U型管不得超过二条。

6.4 拼接处的焊接按焊接工艺守则施焊，并做好施焊及焊缝外观检查记录。

6.5 抽查拼接管的10％对拼缝进行射线探伤，合格级别为GB4730-94中的三级，如有一条不合格应加倍抽查，再出现不合格的应100％检查。

6.6 将焊缝打磨至与母材平齐。

6.7 拼接的换热管均须作通球检查，钢球直径按表4

表4  作通球检查用钢球直径

| 管子外径d | d≤25 | 25<d≤40 | d>40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢球直径 | 0.75di | 0.8di | 0.85di |

注：di—换热管内径

7  弯管及盘管

7.1 弯管及盘管下料应留工艺余量，一般100－300mm。

7.2 弯管应进行冷弯，需热弯时应征得用户同意。

7.3  U型弯管段的圆度偏差，应不大于管子名义外径的10％，当弯曲半径小于2.5倍换热管名义外径，圆度偏差不大于管子名义外径的15％。

  - 当有耐应力腐蚀要求，冷弯U型管包括至少150mm直管段的弯管段应进行热处理。

a) 碳钢低合金钢管作消除应力热处理。

b) 奥氏体不锈钢管按供需双方商定的方法进行热处理。

8  管端除锈

碳素钢、低合金钢换热管管端外表面应除锈，有色金属换热管管端应清除表面附着物及氧化层。用于焊接时，管端其长度应不小于管外径，且不小于25mm；用于胀接时，管端应呈现金属光泽，其长度应不小于二倍的管板厚度。

- 管头硬度

  - 用于胀接时的换热管，其硬度应低于管板硬度，不能满足时，可采取管端局部退火的方式来降低管端硬度。

  - 有应力腐蚀时，不应采用管端退火的方式降低换热管硬度。

# Text boxes

水压试验

探伤

热处理

拼焊

弯管

下料

领料